产品质量监督抽查实施细则

2025年克学生校服产品质量监督抽查实施细则

2025-06-  发布                                        2025-06-  实施

克州市场监督管理局

2025年克州学生校服产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。

抽查产品为学生校服。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生校服 | 1件（条、套） | 1件（条、套） | 1件（条、套） |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。

表2 学生校服

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | FZ/T 01057（适用部分） GB/T 2910（适用部分）等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 5 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 6 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 5713—2013 |
| 7 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3922—2013 |
| 8 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3922—2013 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3920—2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3920—2008 |
| 11 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 31888-2015中小学生服

GB/T 23328-2009机织学生服

GB/T 22854-2009针织学生服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。